编号： 量子试验工程技术文件. TGQ-200-000-FA09-2025. 20比特可调耦合器量子芯片设计方案. 量子科技长三角产业创新中心. 2025年10月.

20比特可调耦合器量子芯片设计方案

TGQ-200-000-FA09-2025

（共29页）

拟制单位：量子科技长三角产业创新中心

拟 制：

审 核：

会 签：

标 准 化：

批 准：

目    次

更 改 记 录	II

1 引言	1

1.1 可调耦合器简介	1

1.2 设计目标	1

1.3 设计人员	2

2 可调耦合器双比特结构设计	2

2.1 可调耦合器20比特量子芯片整体结构	2

2.2 量子比特设计流程	3

2.3 可调耦合器结构	3

2.4 约瑟夫森结结构	4

3 版图布线设计	7

4 版图设计参数	7

4.1 共面波导特征阻抗	7

4.2 比特和谐振腔频率以及非谐性等	10

4.3 结电阻与结宽度	16

4.4 有效耦合和ZZ耦合	16

5 色散位移和读取保真度	18

6 芯片封装	20

6.1 封装盒结构	20

6.2 封装接口	21

6.3 封装盒仿真设计	23

7 总结	25

更 改 记 录

| 日期 | 文件标识号 | 更改说明 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.10.23 | TGQ-200-000-FA09-2025 | 新建 | 杨斌、刘浩宇、张国荣、郭伟贵 |  |

引言

可调耦合器简介

在超导量子比特的研究和应用中，量子比特之间的耦合是一个关键的设计因素，因为它直接影响量子计算的性能和可靠性。近年来，随着量子计算技术的进步，具有可调耦合器的双比特架构受到了广泛的关注。这种架构不仅提高了量子比特之间的相干性，还提供了更大的操作灵活性，从而在量子门的设计和实现中起到了重要作用。

在传统的超导量子比特系统中，量子比特通常通过固定的耦合方式连接，这种耦合方式在设计上比较简单，且在早期的量子计算实验中表现良好。然而，固定耦合的缺点也很明显，主要体现在其难以在执行量子门操作时动态调整比特之间的耦合强度。这导致了量子比特之间不可避免的残余耦合，从而引发非期望的量子态纠缠和相干性损失，这对于复杂量子算法的实现是非常不利的。为了解决这些问题，可调耦合器被引入到双比特架构中。可调耦合器允许在量子计算过程中动态地调整比特之间的耦合强度，从而在需要时实现强耦合，在不需要时将耦合降至最低。这种灵活性不仅有助于减少噪声和误差，还可以提高量子门操作的保真度。

可调耦合器通常由一个额外的量子电路组件实现，该组件可以通过外部控制来调节。最常见的实现方式包括基于Josephson结的可调谐电感器或变容器。在这种架构中，可调耦合器通过调节一个额外的控制参数（如磁通量或电压）来改变比特之间的有效耦合强度。具体而言，假设我们有两个量子比特A和B，以及一个耦合器C。耦合器C连接在A和B之间，通过控制C的参数（如施加在Josephson结上的磁通量），可以调节A和B之间的耦合强度。这样，在执行量子门操作时，可以通过适当调整C的状态，实现精确的量子态操作。而在不需要量子门操作的情况下，可以将耦合强度调至最低，从而减少量子比特之间的非期望纠缠和相互作用。

设计目标

芯片分系统主要功能是可集成可调耦合20超导量子比特，并将量子信息编码在量子比特上；可通过微波信号操控芯片量子比特来实现特定的量子计算任务：

a）制造比特数量：20；

b）最大可调耦合器数量：19；

c）存活率：100%；

d）比特可用率：≥90%；

e）可纠缠比特的数量占比：≥85%；

f）最大纠缠比特数中主要性能指标：

1）单比特门保真度：≥99.9%（设计保证）；

2）两比特门保真度：≥99%（设计保证）；

3）读取保真度：≥99%（设计保证）；

4）纵向退相干时间T1：≥20μs；

5）横向退相干时间T2：≥15μs（设计保证）。

设计人员

量子芯片室杨斌，刘浩宇，张国荣，郭伟贵。

可调耦合器双比特结构设计

可调耦合器20比特量子芯片整体结构

可调耦合器双比特超导量子芯片为12.5mm×12.5mm尺寸大小。20比特结构呈一维链结构排布，见图2-1，量子比特类型为固定频率的Xmon类型。比特-比特之间通过可调耦合器耦合，每个比特有一个谐振腔与之连接。比特与比特（比如Q1和Q2）处于大失谐状态以便实现CZ门，这样做的目的是防止可调耦合器调控范围过小导致无法调到CZ门打开的范围。整个芯片一共有48个管脚，其中47个管脚处于可用状态。

图2-1 20比特量子芯片可调耦合器版图

量子比特设计流程

根据超导量子比特的设计过程，可以分为如下几个流程：构架设计、参数设计、仿真计算、版图设计, 见图2-2。

图2-2 量子芯片设计流程

可调耦合器结构

超导量子芯片使用可调耦合器作为耦合的基本单元，见图2-3。上方的Z线可以进行磁通调制。

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

图2-3 可调耦合器结构图

可调耦合器的几何结构完全参数化确定，见表2-1。

- 表2-1可调耦合器几何结构参数

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pos_x | x坐标 |  |
| 2 | pos_y | y坐标 |  |
| 3 | orientation | 旋转方向 |  |
| 4 | chip | 所处芯片名字 |  |
| 5 | layer | 所处层 |  |
| 6 | c_width | 耦合器长度 | 示意图（1） |
| 7 | c_height | 耦合器宽度 | 示意图（2） |
| 8 | c_gap | 耦合器与地间距 | 示意图（3） |
| 9 | m_width | 耦合器触手高度 | 示意图（4） |
| 10 | fl_length | z线长度 | 示意图（5） |
| 11 | fl_width | Z线宽度 | 示意图（6） |
| 12 | fl_ground | z线与地间距 | 示意图（7） |
| 13 | fillet | 倒角角度 |  |

约瑟夫森结结构

在双比特可调耦合器结构中，需要两种约瑟夫森结，因为比特是固定比特的，所以采用曼哈顿单结结构。可调耦合器因为要通过z线进行磁通调控，采用曼哈顿SQUID结构，见图2-4。

图2-4 曼哈顿型约瑟夫森双结的结构示意图

曼哈顿型约瑟夫森双结的几何结构完全参数化确定，见表2-2。

- 表2-2 漏斗型约瑟夫森结几何结构参数

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | chip | 所处芯片名字 |  |
| 2 | layer | 所处层 |  |
| 3 | pos_x | 结x坐标 |  |
| 4 | pos_y | 结y坐标 |  |
| 5 | JJ_pad_lower_width | 下方垫子宽度 | 示意图（1） |
| 6 | JJ_pad_lower_height | 下方垫子高度 | 示意图（2） |
| 7 | JJ_pad_up_width | 上方垫子宽度 | 示意图（3） |
| 8 | JJ_pad_up_height | 下方垫子高度 | 示意图（4） |
| 9 | finger_lower_height | 下方结手指高度 | 示意图（5） |
| 10 | finger_up_pos | 上方结手指位置 | 示意图（6） |
| 11 | finger_up_height | 上方结手指高度 | 示意图（7） |
| 12 | JJ_space | 结x方向间距 | 示意图（8） |
| 13 | extension | 结离边界距离 | 示意图（9） |

版图布线设计

20比特可调耦合器量子芯片上采用的是网格状布局，量子比特、可调耦合器、谐振腔和控制线等都在同一层上。在布线前需确认不可布线区，包括比特区域、可调耦合区域、谐振腔区域、控制线接口区域和读取线区域。线与线间距设置为100um，线与比特和谐振腔间距为100um。

版图设计参数

共面波导特征阻抗

超导量子芯片中的传输线以共面波导的形式大量存在，包括读取线、控制线和谐振腔等。一段长度为d且两端断路的共面波导的基本结构如图4-1(a)所示，其所有导体均在衬底的同一侧，中心导体的宽度为, 它与两侧导体分别被一条宽为的沟道分隔开来。在共面波导中传播的是准TEM模，即电磁场几乎只有横向分量而没有纵向分量。其电磁场的分布情况见图4-1(b)。

图4-1 共面波导结构

在微波波段，当衬底厚度远大于中心导体的宽度与沟道的尺度时，共面波导单位长度上的电容与电感分别为：

L=(60π)2ε0K1-k2Kk	(4-1)

C=2ε0(εr+1)K(k)K(1-k2)	(4-2)

上式中为第一类椭圆积分，它满足：

K(k)=0π2 dθ1-k2sin2θ(k2<1),	(4-3)

其中k=s/(s+2w), s与w分别为中心导体的宽度与沟道的宽度。

共面波导具有一个重要参数被称为特征阻抗，目前与微波相关的绝大部分仪器对应的阻抗都是，因此在超导量子芯片的设计中，通常也将共面波导的特征阻抗设置为：

Z0=L/C=50Ω.	(4-4)

因此在衬底的介电常数εr已知的条件下，通过以上公式可以确定s与w之间的关系。

事实上，通过现成的阻抗计算器小软件SI9000可以很方便地计算出各种不同类型平面传输线在不同参数条件下的特征阻抗，其计算原理参考了以上公式。因此只需要在该软件中输入参数并适当调整s与w的具体值即可将目标阻抗调整到50 Ω附近，这为设计端的参数调整提供了极大的便利。通过软件SI9000设置的部分实例见图4-2，取：

- 衬底厚度为430 um；

- 薄膜厚度为200 nm。

则可以得知若使用蓝宝石衬底则可以取s = 10 um， w = 5 um，若使用硅衬底则可以取s = 10 um， w = 6.5 um。

图4-2 20比特量子芯片中对应的共面波导参数实例

与此同时，考虑到量子芯片所采用的紫外曝光或激光直写工艺本身的精度问题，所得到的尺寸误差大约在±0.3um的量级，因此在蓝宝石衬底条件下对应共面波导的特征尺寸为：w=10um±0.3um, s=5um±0.3um。 由于紫外曝光或者激光直写的精度为±0.3um，因此中心导体与沟道宽度与设计值存在一定的差异，以变化范围同样可以表示成图4-3的形式。

通过以上提到的小工具换算可以得知，对应的共面波导特征阻抗值为Z0：48.65Ω~ 51.34Ω;而在硅衬底条件下对应共面波导的特征尺寸为：w=10um±0.3um, s=6.5um±0.3um,对应的共面波导特征阻抗为：Z0：48.99Ω~ 51.08Ω。

因此工艺精度导致的共面波导特征阻抗波动范围不会超过50 ± 2Ω。

图4-3 考虑到工艺精度后的共面波导尺寸范围示意图

比特和谐振腔频率以及非谐性等

在版图中，相邻的Qodd,Qeven和中间的Tmin[odd,even]组成一个可调耦合器连接的双比特，Qodd和Qeven处于小失谐状态，其频率分别为4.65GHz和4.56GHz，失谐量∆=90MHz。耦合器的频率为6.88GHz，和比特Qodd的失谐量为∆=2.23GHz。同时，如图所示为了保持双比特门的高保真度[1]，耦合器Tmin[odd,even]的非谐Ec设置为352MHz，Q1和Q2的非谐Ec均为230.13MHz。同时，为了在这个非谐量下达到耦合器和比特将近2G的失谐，Qodd，Qeven和Tmin[odd,even]的电感为12.5nH，13nH，8.8nH。具体的参数见表4-1。

表4-1比特谐振腔设计参数

| 比特编号 | 比特频率(GHz) | 谐振腔设计频率(GHz) | 谐振腔仿真频率(GHz) | 谐振腔长度（mm） | 谐振腔耦合强度(MHz) | 非谐EC(MHz) | 约瑟夫森结电感(nH) | (XY)Z线互感(pH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 4.65 | 7.3 | 7.15131 | 3.572331 | 88.33 | -230.13 | 12.5 | 2 |
| T1 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q2 | 4.56 | 7 | 6.85162 | 3.730524 | 87.42 | -230.13 | 13 | 2 |
| T2 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q3 | 4.65 | 7.36 | 7.21115 | 3.53617 | 88.33 | -230.13 | 12.5 | 2 |
| T3 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q4 | 4.56 | 7.06 | 6.91338 | 3.691244 | 87.42 | -230.13 | 13 | 2 |
| T4 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q5 | 4.65 | 7.42 | 7.27139 | 3.500734 | 88.33 | -230.13 | 12.5 | 2 |
| T5 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q6 | 4.56 | 7.12 | 6.97039 | 3.450609 | 87.42 | -230.13 | 13 | 2 |
| T6 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q7 | 4.65 | 7.48 | 7.28691 | 3.288174 | 88.33 | -230.13 | 12.5 | 2 |
| T7 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q8 | 4.56 | 7.18 | 7.32849 | 3.232771 | 87.42 | -230.13 | 13 | 2 |
| T8 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q9 | 4.65 | 7.54 | 7.38531 | 3.229892 | 88.33 | -230.13 | 12.5 | 2 |
| T9 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q10 | 4.56 | 7.24 | 7.08708 | 3.376923 | 87.42 | -230.13 | 13 | 2 |
| T10 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q11 | 4.65 | 7.33 | 7.18179 | 3.554157 | 88.33 | -230.13 | 12.5 | 2 |
| T11 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q12 | 4.56 | 7.03 | 6.8819 | 3.710779 | 87.42 | -230.13 | 13 | 2 |
| T12 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q13 | 4.65 | 7.39 | 7.24184 | 3.518364 | 88.33 | -230.13 | 12.5 | 2 |
| T13 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q14 | 4.56 | 7.09 | 6.94249 | 3.671911 | 87.42 | -230.13 | 13 | 2 |
| T14 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q15 | 4.65 | 7.45 | 7.30305 | 3.483276 | 88.33 | -230.13 | 12.5 | 2 |
| T15 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q16 | 4.56 | 7.15 | 6.99857 | 3.633831 | 87.42 | -230.13 | 13 | 2 |
| T16 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q17 | 4.65 | 7.51 | 7.36114 | 3.448853 | 88.33 | -230.13 | 12.5 | 2 |
| T17 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q18 | 4.56 | 7.21 | 7.06062 | 3.596494 | 87.42 | -230.13 | 13 | 2 |
| T18 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q19 | 4.65 | 7.88 | 7.72804 | 3.249305 | 88.33 | -230.13 | 12.5 | 2 |
| T19 | 6.88 | NA | NA | NA | NA | -352.87 | 8.8 | 2 |
| Q20 | 4.56 | 7.58 | 7.42677 | 3.380394 | 87.42 | -230.13 | 13 | 2 |
| R1 |  | 7.100 | 6.95183 | 4.266571 |  |  |  |  |
| R2 |  | 7.300 | 7.15354 | 4.145459 |  |  |  |  |
| R3 |  | 7.200 | 7.05951 | 4.266804 |  |  |  |  |
| R4 |  | 6.900 | 6.75876 | 4.461368 |  |  |  |  |

注：谐振腔长度为不包括Tee的长度。

同时，通过Q3D仿真得到可调耦合器和比特的电容矩阵，详细数据见表4-2（单位为fF）。

表4-2可调耦合器电容矩阵

|  | bus_01_connector_arm_xmon_round1 | bus_02_connector_arm_xmon_round1 | bus_02_connector_arm_xmon_round2 | coupler_tunable_coupler1 | cross_xmon_round1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bus_01_connector_arm_xmon_round1 | 394.6009 | -69.3525 | -69.3507 | -47.9626 | -74.7762 |
| bus_02_connector_arm_xmon_round1 | -69.3525 | 75.18332 | -0.02444 | -0.10574 | -5.26468 |
| bus_02_connector_arm_xmon_round2 | -69.3507 | -0.02444 | 75.18188 | -0.10563 | -0.07207 |
| coupler_tunable_coupler1 | -47.9626 | -0.10574 | -0.10563 | 55.13536 | -3.18914 |
| cross_xmon_round1 | -74.7762 | -5.26468 | -0.07207 | -3.18914 | 84.72701 |
| cross_xmon_round2 | -74.7748 | -0.07202 | -5.26492 | -3.18921 | -0.25802 |

其中，bus_02_connector_arm_xmon_round是比特和谐振腔之间的耦合部分，coupler_tunable_coupler1是可调耦合器，cross_xmon_round是量子比特，bus_01_connector_arm_xmon_round是z线与可调耦合器耦合部分。

结电阻与结宽度

超导量子比特的频率f01与约瑟夫森结正常态电阻RN的关系为

hf01≈πℏΔRNC	(4-5)

这里，Δ是所使用材料的超导能隙，和膜的厚度和质量有关，铝膜为145ueV，钽膜为165ueV。同时，如果我们假设结宽度为180nm的时候结电阻为9000欧姆（需要工艺测试），根据结电阻公式：

R=ρdL2	(4-6)

可计算结宽度计算公式：

L=180*9000RN	(4-7)

根据以上公式，我们可以得到铝膜比特结电阻见表4-3和钽膜比特结电阻见表4-4。

表4-3 铝膜比特结电阻

| 比特编号 | Qodd | Qeven | T |
| --- | --- | --- | --- |
| 结电阻（Ω） | 9844 | 10237 | 6930 |

表4-4 钽膜比特结电阻

| 比特编号 | Qodd | Qeven | T |
| --- | --- | --- | --- |
| 结电阻（Ω） | 8650 | 8996 | 6090 |

有效耦合和ZZ耦合

通过将系统的全哈密顿量写成矩阵形式，我们可以计算随着磁通变化系统能量。将变量设置为磁通，改变磁通绘制不同磁通下的态能量，着重注意ZZ耦合开关的区域，看有没有非绝热激发的可能。

相邻比特构成的子系统均可等同于由Q1，Q2和T1组成结构见图4-4，系统能级见图4-5。

图4-4 比特可调耦合器结构

图4-5 系统1能级随磁通变化示意图

有效耦合通过以下公式计算：

g=g12+g1g2Δ	(4-8)

其中，g1,g2分别为Q1和Q2与可调耦合器T1之间的耦合强度，g12为Q1和Q2之间的耦合强度，Δ=1Δ1+1Δ2/2, Δ1,Δ2分别为Q1和T1以及Q2和T1的失谐量。

ZZ耦合强度通过以下公式计算：

ζzz=ω101-ω100+ω101	(4-9)

有效耦合主要关注关断点，看是否能关断。ZZ耦合主要关注开关比，在大失谐的情况下无法完全关断ZZ耦合，但是最好将ZZ耦合最小强度抑制在20kHz附近。在比特非谐量附近会出现最大点，最大ZZ耦合强度最好高于15MHz以实现快速CZ门操作。

子系统的有效耦合和ZZ耦合强度随频率和磁通的变化见图4-6，耦合仿真结果见表4-5。关断点为6GHz， ZZ耦合最高点为2

图4-6有效耦合及ZZ耦合随频率和磁通的变化图

色散位移和读取保真度

当谐振腔与比特的耦合时，比特的状态会使得谐振腔的频率发生变化。因此对比特状态的测量直接转化为对谐振腔频率偏移的探测。频率偏移量为：

χ=g2Δηη+Δ	(5-1)

其中，η为非谐量，g为腔和比特的耦合强度，Δ为腔和比特的失谐量。由公式可知偏移量与耦合强度有关，耦合强度越强，使得信号的分辨率越高，但同时也会使得，比特与外界的耦合过大，从而性能下降。20可调耦合量子芯片读取设计参数汇总见表 5-1。

表 5-1 20可调耦合量子芯片读取设计参数汇总

| 比特编号 | 色散位移（MHz） | 读取总Q值 | 耗散速度（MHz） | Purcell效应对应的T1上限（us） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 0.123218242 | 10500.6 | 0.6810 | 429.167 |
| Q2 | 0.119996502 | 11942.9 | 0.5737 | 528.554 |
| Q2 | 0.118535811 | 10715.6 | 0.6730 | 452.950 |
| Q4 | 0.115946679 | 12514.5 | 0.5524 | 569.676 |
| Q5 | 0.114158582 | 10570.1 | 0.6879 | 461.519 |
| Q6 | 0.112447218 | 12105.7 | 0.5758 | 564.963 |
| Q7 | 0.113081444 | 13916.9 | 0.5236 | 612.605 |
| Q8 | 0.09463097 | 11819.3 | 0.6200 | 631.720 |
| Q9 | 0.106690251 | 10579.6 | 0.6981 | 489.301 |
| Q10 | 0.105918679 | 11888.0 | 0.5962 | 582.040 |
| Q11 | 0.120789393 | 11235.9 | 0.6392 | 467.250 |
| Q12 | 0.117975727 | 12051.8 | 0.5710 | 540.878 |
| Q13 | 0.116265755 | 14082.3 | 0.5143 | 605.281 |
| Q14 | 0.114132498 | 12580.4 | 0.5518 | 580.079 |
| Q15 | 0.111982154 | 11315.0 | 0.6454 | 502.249 |
| Q16 | 0.110795903 | 15539.3 | 0.4504 | 733.917 |
| Q17 | 0.108193376 | 12129.7 | 0.6069 | 554.399 |
| Q18 | 0.107329714 | 11776.6 | 0.5995 | 570.549 |
| Q19 | 0.089123201 | 10814.8 | 0.7146 | 580.054 |
| Q20 | 0.090728662 | 12038.4 | 0.6169 | 664.253 |
| R1 |  | 53909.5 | 0.1290 |  |
| R2 |  | 49330.6 | 0.1450 |  |
| R3 |  | 349053.0 | 0.0202 |  |
| R4 |  | 618188.0 | 0.0109 |  |

注：耗散速度采用谐振腔仿真值计算而非设计值。

根据理论计算，量子芯片指标有以下影响因素，见表 5-2。

表 5-2量子芯片主要影响因素及理论计算

| 序号 | 影响因素 | 影响指标 | 理论公式 | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 指标 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谐振腔腔频 | F（读取保真度） | F≈SNRπe-(SNR/2)2δωrΔ | SNR=7 | Δ=2GHz | δωr2π=10MHz, | δF≈0，F≈99.9% | 满足 |
| 2 | 退相干时间 | F（单门保真度） | Favg tg;T1,Tφ=23+13e-tg/T2-161-e-tg/T1 | 𝑇1=20 𝜇s | 𝑇2=10 𝜇s | 𝑡𝑔=40 ns | F≈99.9% | 满足 |
| 3 | 退相干时间，残余耦合 | F（双门保真度） | Favg tg;T1,Tφ=2tg3T1+13(e-tgT2)2+13tgateβTφ2+Ωzztgate26 | 𝑇1=20 𝜇s | 𝑇2=10 𝜇s | 𝑡𝑔=40 ns | F≈99.3% | 满足 |

芯片封装

封装盒结构

比特可调耦合器量子芯片封装盒使用48根SMPM接口的微波线缆连接20比特样品盒。对于20比特封装盒，利用螺钉，通过封装盒两侧的开槽即可固定在制冷机的支架上，具体尺寸结构见图6-1。

图6-1 20比特封装盒的的二维图和三维图

在操作方面，首先将48个SMPM(C)-JMTA-F连接器与上盖相应孔位压配到位；然后螺钉M1.6×7.7依次穿过检修盖与转接基板，并将检修盖与转接基板固定在底座上；将M1.6×4.8螺钉一次穿过安装座与底座，并将安装座固定在底座上；将M2.5螺钉穿过底座、转接基板将上盖固定，其推荐安装尺寸见图6-2。

图6-2 封装盒推荐安装尺寸

封装接口

20比特可调耦合起量子芯片封装完成后，封装盒共计48个SMP接口，与芯片管脚与封装盒接口的对应关系见图6-3。

图6-3接口对应图

20比特可调耦合器量子芯片接口见表6-1。

X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13、X14、X15、X16、X17、X18、X19、X20代表20个比特的XY控制线；

Z1、Z2、Z3、Z4、Z5为可调耦合器接口；C1、C2、C3、C4、C5为可调耦合器的Z控制线接口。

表6-1端口信息及接线情况表

| 端口号 | 接线 | 端口号 | 接线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 25 |  |
| 2 | X1 | 26 | Z2 |
| 3 | I1 | 27 | X12 |
| 4 | O1 | 28 |  |
| 5 | I2 | 29 | Z1 |
| 6 | O2 | 30 | X11 |
| 7 | O3 | 31 |  |
| 8 | I3 | 32 | X10 |
| 9 | O4 | 33 |  |
| 10 | I4 | 34 | X09 |
| 11 | X18 | 35 |  |
| 12 |  | 36 | X08 |
| 13 | Z5 | 37 |  |
| 14 |  | 38 | X07 |
| 15 | X17 | 39 |  |
| 16 | X16 | 40 | X06 |
| 17 |  | 41 |  |
| 18 | Z4 | 42 | X05 |
| 19 |  | 43 |  |
| 20 | X15 | 44 | X04 |
| 21 | X14 | 45 |  |
| 22 |  | 46 | X03 |
| 23 | Z3 | 47 |  |
| 24 | X13 | 48 | X02 |

封装盒仿真设计

连接器配合的印制板采用带状线。在HFSS中建立带状线仿真模型，对连接器与印制板构成的单芯链路的射频性能进行仿真，仿真建模如图6-4图6-4所示。

图6-4带状线链路仿真模型图

仿真结果见错误!未找到引用源。和图6-6，可以得到：单条带状线链路在DC~10GHz范围内的电压驻波比不大于1.06，射频插入损耗不大于0.25dB，满足VSWR≤1.3，射频插入损耗≤0.3dB。

图6-5电压驻波比仿真结果

图6-6射频插入损耗仿真结果

设计要求封装盒腔内驻波模式要求大于8GHz。谐振腔仿真结果见图6-7，根据仿真结果可知，封装盒腔内第一本征模频率为18.1455GHz，满足设计要求。

图6-7封装盒样品图

总结

我们设计了一种带可调耦合器的20比特量子芯片。在设计过程中，对比特和可调耦合器的本征频率、非谐性、耦合等进行了充分的仿真和计算，以期实现良好的芯片性能。后续，将根据芯片的实际加工和测控流程对芯片版图进行迭代优化。